附件：

后勤保障服务项目服务要求

一、公共区域保洁服务

（一）、人员要求：

公区保洁23人，专项保洁10人，共计33人，每日在岗人员不低于33人，由中标方自行配备管理人员。

（二）、服务内容：

负责全院公共区域、屋面、家属区以及“门前五包”的卫生保洁服务；管理医疗废物暂存间，负责医疗废物、非医疗废物、生活垃圾的收集、清运工作；绿化的修剪及养护；玻璃的清洗擦拭、不锈钢的养护；全院一年一次的外墙清洗；每季度一次的PVC地板、大理石抛光打蜡和其他专项保洁等。

（三）、服务要求

1、大理石抛光打蜡要求：

翻新性清洁（大理石翻新）

一季度为一个周期，另也根据石材受损情况决定。

原理：利用专用配重晶面机对损坏程度划分，进行全面修复（粗磨、细磨及精磨、抛光三道程序），重新再结晶的一个处理程序。

（1）翻新操作规程

①先准备好所需工具及药剂（石材晶面机、砖石碟、刮水机、工作告示牌、水桶、抹布、红、黑百洁垫、翻新浆或晶硬粉）；

②护理好现场（如封好现场、保护好不锈钢、镀金制品等等）；

③根据石材质量及硬度选择钻石碟片（碟片从50-3000﹟），总是从小号到较粗而适合的钻石碟开始工作，结束于大号较细的钻石碟，不可倒号使用；

④接通电源线并对所需翻石材泼水后启动机器，利用粗号碟石后粗磨地面，磨去污渍及划痕（通俗来讲50﹟-500﹟为粗磨碟，每块石材粗磨时间大约2-4分钟，占打磨时间的45%）；

⑤粗磨完成后吸干水，晶面机配上细磨碟片泼上水细磨、精磨所需处理地面（通俗来讲800﹟-1500﹟为细磨机精磨碟）每块石材细磨时间大约为2-3分钟，占打磨时间的30%，石材经精磨后会露出40%左右的天然光色；

⑥精磨完后吸干水，晶面机配上抛光碟后泼上水抛光磨所需处理地面（通俗江2000﹟-3000﹟属于抛光碟）每块石材细磨时间大约为1.5-2分钟，占打磨时间的25%，石材经抛光后会露出50%左右的天然光色；

⑦打磨完后吸干水，再用红色的百洁垫配合清水清洗两次地面，吸干水，摆放风机吹干；

⑧地面干透后开始结晶处理，晶面处理后的石材光泽度会达到85度以上，一等品光色也会达到70-90度；

⑨结晶完成后再保持地面干透的前提下用专用晶面机配合钢丝梯队大理石进行k2、k3在k2的加固，亮光处理连续做2次（因为刚做完翻新，石材表面晶体太薄，不能完全阻止污物和沙粒恶伤害）；

⑩做好收尾工作，清洁好机具归仓。

（2）注意事项

①打50﹟-3000﹟碟时，地面不能干燥，始终保持温润；

②细磨、精磨是要边倒水边用专业手法感受石材光泽；

③机器研磨运动路线是：先横后竖，对被加工面采取地毯式轰炸，每条路线都要重叠，相卸下一半，及机器宽度的一般，另对手感震处大理石时间要放长，直到平稳为止；

④在工作过程中要随时将翻新过程中的石浆吸走，确保地面没有沙料；

⑤做完翻新后大理石地面的亮度要达到70以上为达标。

⑥如果在工作中发现石材划痕太多或研磨石材时间过长，可更换较粗碟片。

（3）养护的六个要素

①一旦有无人，及时去除；

②定期维护、保养；

③少用碱、酸药剂；

④保持周围环境；

⑤保持石材呼吸通畅；

⑥保持通风干燥。

（4）验收标准

- ①光泽度达到70以上，每十平方光泽度误差不超过5；

- ②无研磨痕迹，具有防滑性、耐磨性；

- ③表面应洁净、光亮，无灰尘、污渍、水渍、药剂及其他杂物残留，整体色泽均匀，无色差，能清晰呈现出大理石本身的纹理，且纹理自然、连贯，无断裂或杂乱现象，普通污渍（如茶水、油渍）擦拭后无残留渗透痕迹。

2、PVC地板打蜡要求：

（1）PVC地板打蜡工具

PVC地板打蜡的常用工具有毛巾、榨水车、清洗机、风干机、蜡拖或老虎夹、吸水机、高速抛光机、工作指示牌等。

（2）PVC地板打蜡药剂

PVC地板打蜡的常用药剂有地面清洁剂、酸性清洁剂、高速磨光面蜡、底蜡、免抛面蜡、中性清洁剂、全能水等。

（3）PVC地板打蜡步骤

①清理PVC地板表面杂物再用中性清洁剂将地面清洗干净；

②待其干燥后对地表进行落底蜡一遍；

③底蜡干燥后在其表面落面蜡一遍。

（4）PVC地板打蜡窍门

①PVC地板打蜡要用不带绒毛的布或打蜡器磨擦地板以使蜡油渗入地板；

②要想使地表光彩照人，注意每打一遍蜡都要用软布轻擦抛光，注意PVC地板接缝处；

③每打一遍蜡待干燥后，用细砂纸打磨PVC地板表面，用布擦干净后再打第二遍。

（5）PVC地板打蜡注意事项

①地板蜡在5度--40度之间使用效果最好；

②打蜡操作要纵横交错、十字交叉，蜡面越溥越均匀越好；

③在给PVC地板打蜡的时候，注意底蜡和面蜡必须结合起来使用，才能达到最好的效果。

（6）PVC地板的养护

①PVC塑胶运动地板保养方法

ⅰ.日常维护：使用清洁的九成干的拖把清洁地面，对污染严重的要局部清洁；

ⅱ.维护：地面清洁，局部基础受损地面打蜡处理。一般一季度地板打蜡一次处理养护为好；

ⅲ.污染处理：PVC塑胶运动地板上沾污的墨水、食品、油腻等污渍时，要立即仔细的擦去污渍，然后用稀释的清洁剂擦洗痕迹，残留的黑色皮鞋印难以清除时可以使用面纱沾松香水擦洗，不可将松香水倒在地板上清洁，擦洗后要补蜡养护。

ⅳ.化学防护：避免大量的水长时间滞留在地板表面，水长时间的浸泡地板，可能会渗入地板下面使地板胶溶化失去粘结力，也可能使地板表面的保护蜡水分层造成地板污染，也可能污水渗透进入地板内部造成地板变色等；

ⅴ.阳光防护：避免强光直接照射，做好地板防紫外线照射，防止地板变色、褪色。

②PVC塑胶运动地板保养时注意事项

PVC塑胶运动地板清洁时不能使用清洁球，或用刀片刮擦，对于无法使用常规方法清洁的污渍，要采用专业的清洁方法清洗，禁止胡乱使用丙酮、甲苯、等化学药品清洗地板。

③PVC塑胶运动地板使用注意事项

ⅰ.应及时清除PVC地板地面的各种污物；

ⅱ.绝对禁止将PVC地板浸泡在明水中，尽管有些地面采用防水胶隔断水源（如地漏、水房等处），但是长时间的被水浸泡，会严重影响地板的使用寿命。清洗过程中及时用吸水机将污水吸干；

ⅲ.对于人流较多、磨损较大的地方应缩短PVC地板维护周期，增加高强面蜡的上蜡遍数；

ⅳ.绝对禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具（如钢丝球、百洁布等），防止尖锐物体碰撞PVC地板；

ⅴ.强烈推荐在人流量高的公众场所入口放置蹭脚垫，以防止带入污垢砂粒等玷污划伤PVC地板；

ⅵ.应及时清除PVC地板地面的各种污物；

ⅶ.绝对禁止将PVC地板浸泡在明水中，尽管有些地面采用防水胶隔断水源（如地漏、水房等处），但是长时间的被水浸泡，会严重影响地板的使用寿命。清洗过程中及时用吸水机将污水吸干；

ⅷ.对于人流较多、磨损较大的地方应缩短PVC地板维护周期，增加高强面蜡的上蜡遍数；

ⅸ.绝对禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具（如钢丝球、百洁布等），防止尖锐物体碰撞PVC地板；

ⅹ.强烈推荐在人流量高的公众场所入口放置蹭脚垫，以防止带入污垢砂粒等玷污划伤PVC地板。

（7）验收标准

①打蜡后表面应均匀光亮，无明显色差或雾状痕迹，光泽度应在30-70GU之间；

②无气泡、漏涂、起皮或颗粒感，具有防滑性、耐磨性；

③普通污渍（如茶水、油渍）擦拭后无残留渗透痕迹。

（四）其他要求：

费用包括但不仅限于工资、绩效、夜班费、加班费、误餐费、服装费、保洁工具购置费（包含医疗废物、非医疗废物、生活垃圾垃圾袋）、生活垃圾桶、医疗废物转运车（箱）、生活垃圾转运车、保险、内江市最低工资保障的涨幅等。

二、水电维修服务

（一）人员要求：

定员9人（含管理人员），具备相应的高低压电工操作证，上班时间（上午8:00-12:00、下 午14:30-17:30）在岗人员不低于4人，其他时段为值班时间，值班时间在岗人员至少2人。

（二）、服务内容：

1、对高压进线端至高压配电柜；高压配电柜至变压器；变压器至补偿柜；补偿柜至低压配电柜；低压配电柜至各科室配电箱维护及负责设备操作、运行、数据记录、机房卫生；日常巡视检查、日常水电维修更换、小型水电安装改造(具体内容包括:灯具、电开关、插座、用电线路等维修更换、小型安装工作)、小型疏通等服务，并做好相应维修内容记录及巡查记录。

2、维修耗材由医院提供，中标单位做好领取及使用记录，维修工器具由中标单位自备。

（三）、其他要求：

费用包括但不仅限于工资、绩效、夜班费、加班费、误餐费、服装费、维修工具购置费、保险、内江市最低工资保障的涨幅等。